Академия наук СССР Ордена Ленина Сибирское отделение Бурятский филиал Геологический институт

На нравах рукописи

КАЧАРОВСКАЯ Людмила Николаевна

УДК 553,43 + 549,3

ОТЬШДНЫЕ ЗДЩЮ-НИКШЕНЕ РУДЫ ЙОКО-ДОШРЕНСКОГО РАССЛОЕШЮГО ЇШУТ0НА (состав и условия образования)

Специальность 04.00.14 - Геология, поиски и разведка

рудных и нерудных месторождений

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук

Улан-Удэ - 1986

Работа выполнена в Геологическом институте Бурятского филиала Сибирского отделения АН СССР

ЕВД|е5№

Официальные оппоненты: доктор геолого-минералогических ,

наук D.P. Васильев

кандидат геолого-минералогических наук Г.С. Рипп

Ведущая организация - Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР

Защита диссертации состоится 29 октября 1986 г. в /О часов на заседании Специализированного совета K.003.55.0I при Геологическом институте Бурятского филиала СО АН СССР

Адрес: 670015, г. Улан-Удэ, ул. Павлова, 2.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Бурятского филиала СО АН СССР.

Автореферат разослан *<£%«  сентября 1986 г.

Ученый секретарь

специализированного совета,

кандидат геолого-минералогических

наук	Й.В. Гордиенкс

Актуальность темы определяется двумя аспектами* теорети -ческим и прикладным. Любые новые данные об особенностях сое -тава и условий образования сульфидного медно-никелевого ору -яенения какого-либо конкретного объекта интересны каЕ сами по гебе, так и являются определенным вкладом в решение более общей проблемы - генезиса медно-никелевых месторождений, исследования этой проблемы* как известно, еще далеки от полного завершения. По сравнению с 60 " ми годами текущего столетия, когда впервые оценивались перспективы медно-никелевой минерализации в Йоко-Довыренском плутоне Северного Прибайкалья, сейчас достигнуты значительные успехи в аппаратурном оснащении минералогических исследований. Это позволяет на качественно более высоком уровне изучить рудное вещество и получить обоснован -ные выводы с способе его образования. Совершенно ясно, что эти вопросы имеют не только познавательное значение, но и прямой щвдепгаасхий смысл.

Цеди к задачи исследований. Целью настоящей работы явилось детальное изучение геологических и минералого-геохимических особенностей руд Иоко-Довырекского массива, на основе которых было бы возможно решение вопросов их происхождения. Достижение этой цели обеспечивалось решением следующих задач:

- Уточнение морфолого-минералогической классификации руд Байкальского рудопроявления.

- изучение особенностей состава главных, второстепенных и редких минералов медно-никелевых руд различных типов.

3.	Выяснение соотношений руд и вмещающих мафит-ультрамадк-
'т@шх парод.

4.	Определение физико-химических параметров рудообразова -
няя по мшералогическим, геохимическим данным и построение те
оретической модели.

Методы исследований и фактический материал. В основу дис -
сертационной работы положены материалы полевых и лабораторных
исследований автора, изучавшего Байкальское рудопроявлёние б
период 197Э - 1985 г.г.	.

В комплекс исследований входили: документация керна буровых скваяий, описание обнажений, горных выработок. При лабо -ратарных наблюдещш: ятззкгтрено около 500 шлифов и более 400

аншлифов. В работе использованы разнообразные методы минера -логического исследования: измерение твердости и отражательной; способности минералов; диагностическое травление; изучение состава руд и минералов, включающее 165 количественно-спект -ральных, 70 микрорентгеноспектральных на микроанализаторе„MS-46 "Сатеса", 136 лазерноспектральных на приборе LMA-I0 и 101 рентгеноструктурных определений. Кроме того было сделано 42 анализа изотопного состава серы сульфидов. Выполнена статис -тическая обработка аналитических данных на ЭВМ в ВЦ Бурятского филиала СО АН СССР.

Натчная новизна выполненных исследований заключается в

следующем:

Впервые с использованием современных методик изучен сое -тав сульфидных медно-никелевых руд Йоко-Довыренского массица., что позволило выявить в них целый ряд ранее неизвестных минералов: троилит, кобальт-пентландит, макиназит, гередорфит, никелин, никелистый кобальтин, сперрилит. На основе детальных исследований состава рудообразугощих минералов дана обоснованная схема типизации руд с учетом их морфологии и текстурно -структурных признаков. Впервые в большом объеме проведены изотопные исследования, что позволило доказать магматический и©-* точник рудного вещества-сульфидов и выделить две генетические группы руд: а)связанные с ультрабазитами медно-никелевые. и 6J связанные с габброидами существенно пирротиновые.

Практическая ценность. Установление связей разных морфо *» логических типов руд с составом майит-удьтрамафитовых пород Йоко-Довыренского плутона и его особенностями позволяет локализовать поиски богатого медно-никелевого оруденения как в пределах этого интрузива, так и других массивов довыренского комплекса. В первую очередь это относится к впервые выявлен -ной прямой корреляции между количеством магматогенного флогопита и сульфидов в телах плагиоперидотитового состава.

Детальное изучение минералогии различных типов руд, выявление в них ранее неизвестных минералов, в особенности спер -рилита, служит основой для разработки технологических схем их обогащения и комплексного использования.

Апробация работы и публикации. Основные результаты данной работы обсуждались на Ш^ Восточно-Сибирском региональном петрографическом совещании "Проблемы петрогенезиса и рудообразо-

&

зания, корреляция эндогенных процессов"^г. Иркутск, 1979/; яа П2Й Всесоюзном совещании "Генетические модели эндогенных рудных формаций1* (г. Новосибирск, 1985); на IX конференции молодых научных сотрудников по геологии и геофизике Восточной Сибири (г. Иркутск, 1980) и на научных сессиях Геологического института Бурятского филиала СО АН СССР.

Яо результатам исследований опубликовано пять печатных ра-» бот. Автором было принято участие з написании отчета, который явился итогом работ лаборатории магматического рудообразова -яия за пять лет.

Объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав и заключения, общим объемом 182 страницы, в том числе 27 таблиц и 67 рисунков. Список литературы включает 128 наименований.   ,

3 период 1978-1979 г. г. работа выполнялась под руко вод -ством к. г.-м. н. С.А. Гурулева. Автор глубоко благодарен С,А. Гурулеву за содействие и инициативу, проявленные на начальных этапах исследований. При последующих этапах и завершении настоящей работы в период І379-Г985 руководство оказывал д.г.-м. а.  Э.Г. Конников, которому автор искренне благодарен за внимание, поддержку и неоценимую повседневную помощь. 3 ходе написания работы автор пользовался советами и консультациями al.$„ Труневой и М.Г. Добровольской. Ценные замечания при просмотре рукописи были высказаны Я.Л. Добрецовым и Ф.П. Леоновым. Выполнению полевых работ способствовали Н.К. Садовский, Л.А. Цой, С.А. Гурулев, 5І.Ф. Трунена, Э.Г. Конников, Г.Я. Туговик, д,Ш.  Татьянкина, А.А. Куликов, S.3. Кислов, А.А. Цыганков и Г.А. Ефимова.

Всем товарищам автор выражает свою искреннюю признатель -ность.

Глава I. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ РАЙОНА И ОБЪЕКТА ИССЛЕДОВАНИЯ.

Яоко-Довыренский расслоенный плутон - наиболее крупный (26 х 3,5 км) интрузив среди докембрийских гипербазит-базито-зых комплексов Северного Прибайкалья. Он расположен з осевой зоне Олокитского прогиба (Салоп,1967), сложенного преимущественно карбонатно-терригенными, з меньшей мере, вулканогенными отложениями, пассив располагается з водораздельной части ар,Он-

доко, Олокита и Тни и представляє* собой яяяэошдаой Форш тело (силл), залегающее согласно со структурами вмещающей толщи, имеющими северо-восточное простирание.

Наиболее интенсивное изучение шгутона и связанного с   ним медно-никелевого оруденения началось в 60^ года -текущего века. 3 этот период, благодаря работам Бурятского территориального управления (З.А. Чабаненко, Л.М. Бабурина, ЯЛ*- Якимова я др.; и академических учреждений (Гурулев, 1965; Грудинам,  1965), были составлены главные представления о его внутреннем строении, способе .формирования пород и сульфидных руд, а также дана пред-заБИтельная опенка промышленной значимости медыо-яикелевой минерализации с применением бурения. 3 7С£ годы петрологические и геохимические исследования на этом объекте проводились С.А. Гурулевым с сотрудниками (1983) и группой московских ученых под руководством А.А. Ярошевского. В последние годы (1984 - 86 г.г, изучением закономерностей рудсобразования з этом массиве занижаются сотрудники Геологического института Бурятского    филиала ЗО АН СССР зо главе с Э.Г. Конниковым.

Лз зсего разнообразия представлений о генезисе йоко-Довы -ренского плутона можно выделить две группы. Представители первой считают, что этот интрузив сформировался одноактно и   все разнообразие его пород связано либо с составом претерпевшей магматическое замещение осадочной толщи (Гурулев,  1365; 1983)  , либо с внутрикамерной дифференциацией базитового растшаза (Гру-динин, 1965; [Диронов я др., 1ЭЭ0). Другая.группа исследовать -лей (Бабурин, 1962; Конников и др., 1986) склонны считать, что наряду с внутрикамерной дифференциацией, формирование    массива сопровождалось поступлением магмы из глубинного очага. Данные, полученные автором по особенностям состава медно-никелевых оуд йоко-Довыренского массива, больше согласуются со втооым гпзед -положением.

Благодаря тому, что рассматриваемый интрузив претерпел интенсивную складчатость вместе с вмещающей толщей и сейчас на -холится з крутонаклонном залегании, на современном эрозионном срезе имеется полный его разрез от подошвы до кровли. Снизу ззэрх з разрезе массива выделяются:  I)приподошзенный готжзсят слабо дифференцированных плагиоперидотитов, 2)дунитовый горизонт, 3)троктолитозый, 4Поливановых' габбро. 3 металлогеничес-жом отношении наибольший интерес ггоедставляет зона [.Ее мощ-

с

ность 150-150 м в центре плутона, а к. краям она выклинивается. От нее во вмещающие породы отходит серия субпараллельных сил-лов, которые также сложены плагиоперидотитами. По контакту массива с рамой е породы подошвы и кровли наблюдается более позднее внедрение базитового расплава, давшее силлы гранофировых габброноритов, габбронорит-диабазов и габбро-пегматитов.

Установлено (Конников и др., 1986), что плагиоперидотиты подошвенного горизонта и силлов, содержащие главную массу сульфидов, обнаруживают признаки ассимиляции вмещающей их терри -генной толщи. В них в направлении подошвы наблюдается рост щелочности, si c>» TiO?, р„с.- . Это согласуется с увеличением в них количества альбитовой молекулы в плагиоклазе, появлении значительного количества флогопита.

Характерной особенностью химического состава пород йоко -Довыренского плутона является высокая магнезиальность, щелочность, титанистость и бедность PpOg. Средний состав этого массива отвечает пикриту. Очень близок к нему состав плагиопери -дотитов приподошвенной зоны. Это позволяет допустить, что они, как и массив, в целом, образовались из родоначальной магмы пик-ритового состава.

Поздние габбронориты в кровле к подошве массива характеризуются повышенной калиевой щелочностью, более высокой желези-стостью и титанистостыо. Концентрация РрОс и РеО в них на по -рядок выше чем в наиболее леккократовых дифференциатах пикри-тоидного ряда. Это позволяет утверждать, что габбронориты об -разовались из самостоятельной порции габброидного расплава , поступившего из глубинного магматического резервуара. Такой вывод согласуется с разной направленностью трендов фракциониро -вания этих двр: групп интрузий и различием их минералогии и геохимии (Конникоз и-др., 1986).

йоко-Довыренский массив характеризуется сульфидной медно -никелевой рудной специализацией. Подавляющая масса сульфидов в нем концентрируется в плагиоперидотитовой зоне и приподошвенных силлах. Рассеянная сульфидная вкрапленность отмечается в верхней гибридной части дунитовой зоны, жильных телах анортозитов, а также позднее сформировавшихся телах гранофировых габброно -ритов. В приподошвенной части плутона сульфидное оруденение распределено неравномерно. По данным проведенных исследований оно концентрируется в пределах трех участков. Наиболее богатые руды

7

известны на северо-восточном выкликивании плутона (уч. Озер -ный). Вкрапленные руды здесь приурочены к нижнему контакту плагиоперидотитов с терригенно-карбонатными породами протерозоя» Зона сульфидной вкрапленности протягивается нг. 700 м по простираниюэ при мощности в среднем около 8 м. Внутри этой зоны отмечено ряд жил и линз массивных руд. 3 большинстве слу -чаез это крутопадающие тела, приуроченные к трещинам субширотного и субмеридианального направлений, Мощность их колеблется от 0,2 до 1,5 м. Субширотные жилы прослеживаются на расстояние около 400 м, в то зремя как субмеридиакалькые как правило ме -нее протяженные (15-40 м). Жилы'" всегда сопровождаются оторочкой серпентинитов, мощностью 3-5 см. Пострудными нарушениями рудные тела.разбиты на блоки и смещены друг относительно пруга. С дикамометамсрфизмом массивных руд и сопутствующими ;з:лу процессами перекристаллизации связано образование рудных блае-томилонитоб. Оки встречаются только на уч. Озерном, слагая суб широтные жилы в плагиоперидотитах.

На этом же участке в силлах габброноритов и пегматоидннх габбро, пересекающих плагиоперидотиты, встречается вкрапленное и гнездово-зкрапленное.сульфидное оруденение. Эти руды сложены преимущественно крупнокристаллическим пирротином.

3 центральной части плутона вкрапленное и ггрожилково-зкоап ленное оруденение приурочено к приподошвеннам плагиоперидоти -товым силлам. Оруденение здесь тяготеет к нижней части силлов на некотором удалении от контакта. Одна из зон простирается на расстояние 1400 а и прослежена скважинами на глубину ПО м. Мощность ее г * 7,5 м, в среднем 4 м. Сульфидная вкрапленность неравномерная. Содержание сульфидов колеблется от 5-6 до 30 %.

3 юго-западной части плутона (уч. Рыбачий) з плагиопешдо-титах подошвенной части известна серия рудных зон, которые находятся на расстоянии от контакта з 20-30 до 300 и, мощностью от і-2 до 25 м с 2-30 % сульфидов. Двухметровая зона густовкра-пленных руд прослеживается на 200 м. 'Здесь также выявлены вкрапленные и массивные руды в силлах плагиоперидотитов и габброно-рит-диабазов.

3 пределах приподошзенной части Яоко-Довыренского плутона

встречаются маломощные (0,1-4 см) прожилки и штокьеркозого типа зоны, выполненные кварцем, карбонатами и сульфидами. Они пересекают как интрузивные породы с ме дно-никелевой минеоаяиза -

цией, так и ороговикованные вмещающие породы.

учение руд е данном массиве проводилось М.В. Дєкисоеой
и Н.Н. Шишкиным (1963), которые отнесли их к магмати -
чзскому типу.Я.Й. Якимов и B.S. Викулов (1968) отмечали за
висимость состава сульфидного оруденєния з массиве от соста
ва вмещающих порол. Результаты наших исследований, подтверж -
дают этот вывод.	^ -''

Медно-никелевые руды йоко-Довыренского массива нами под -разделяются на I) сингенетические вкрапленные и 2) эпигенетические массивные в плагиоперидотитах; 3) сингенетические вкрапленные и 4) эпигенетические прожилковые в гранофировых габ -броноритах і габбронорит-диабазах. Первые два типа сульфидные

но-никелевые, а последние - преимущественно•цирротиновые ру' ды.

Глава 2, ШШЁРШГИЯ ДОЗЫРЕНСКйХ МЕДНО-НЙКЗПЕВЫХ РУД.

Минералы группы, пирротина - глазные рудообразующие минерала., присутствующие зо всех типах руд. Проведенные исследования позволили установить в рудах гексагональный, моноклинный пир-ротины и стехиометрический сульфид железа - троияит. Минералы этой группы выделяются в виде гомогенных зерен, но чаще находятся в срастаниях друг с другом.Количественные соотношения их широко изменяются в рудах различных типов. Моносульфиды железа из вкрапленных и массивных руд в плагиоперидотитах'образованы ггоеимущественно гексагональным пирротином или срастаниями его с троилитом. При этом последний образует в гексагональном пластинчатые или изогнутые червеобразные вростки. Гомогенные зерна троилита присутствуют только в дунитах.

Пирротин сингенетической вкрапленности в габброидах и про-жилковых рудах представлен гексагональной разновидностью или срастаниями ее с моноклинной. Существование моноклинного пирротина в составе суль!!йдных агрегатов подтверждалось методом магнитной порошкографии (Грабозский, Жерденко, 1964).

Состав минералов определен по данным рентгеноструктурного и микрорентгеноспектрального анализов. Установлено, что состав гексагонального пирротина изменяется з зависимости от типа руд. Наиболее железистым является пирротин из вкрапленных и массивных руд з плагиоперидотитах (до 48,3 ат.% ре), тогда как моно-

9

сульфиды железа, связанные с более поздними габброноритами, более сернистые (до 47,8 ат.# Fe во вкрапленных и до 47,5 ат.* Ре в прожилковых рудах).

Никель - важнейший из микропримесей в моносульфидах железа. S анализированных зернах троилита, с чувствительностью.не ни -же 0,01 %  , никель либо не обнаружен, либо присутствует в количестве не выше 0,03 %+   3 гексагональном пирротине в отно -тении примесных компонентов прослеживается определенная зависимость, свидетельствующая о связи концентрации никеля з минерале с типом его парагенезиса. Наименьшее содержание никеля , наблюдающееся в гексагональном пирротине, сосуществующем с троилитом, составляет 0,04 - 0,17 %%  3 гомогенном гексагональном пирротине концентрация никеля достигает 0,34 - 0,43 %,  а в гексагональном пирротине, сосуществующем с моноклинным - 0,15-0,53 А.  Следовательно, никеленосность пирротинов повышается по «ере увеличения дефицита металлов в них. Это согласуется с экспериментальными данными А.. Налдретта и др., (1367) установив -лиш, что содержание никеля з моносульфидном твердом растворе увеличивается с повышением серкистости.

Содержание кобальта и меди з минералах группы пирротина по данным лазерного микроспектрального анализа находится в пределах 0,002 - 0,12 % и 0,00 - 0,08 % соответственно. Достовер -ность различий в содержании примесных компонентов в пирротине ультрабазитов и габброидов оценена с применением t- критерия Стъюдента и F - критерия Фишера. Судя по этим данным, пирротин из ультрабазитов существенно различается по содержанию меди от пирротина габброидов и прожилковых руд, а по содержа -нию кобальта - от пирротина только из габброидов.

С целью установления различий двух типов руд проводилось измерение микротзердости пирротина. При обработке результатов использовался метод нахождения вероятных значений твердости путем нахождения кривых (Лебедева, 1977). Установлено, что наи -большей твердостью обладают пирротины~из руд в плагиоперидоти-тах.

Пентландит является одним из основных минералов-носителей никеля. Характерен для сульфидных руд, связанных с ультрабази-тами, но появляется з сингенетической зкрапленности в габброноритах, где они прорывают плагиоперидотиты.

Наиболее типичны изсметричкые, овальные и неправильной \>р-

10

мы зерна, часто тяготеющие к краевой части выделений пирротина. 3 меньших количествах развиты пластинчатые выделения пент-ландита, приуроченные к плоскостям отдельности пирротина   и развивающиеся здоль них с пери<£ерии зерен, около трещинок   и прожилков нерудных минералов.

Состав минерала определен впервые и   отвечает    формуле Мер 9^3д - Ме~ тт з q. Содержание серы з них изменяется от 32,77 до 35,II".^'Отношение ІМе/з находится з пределах 1,05 -1,14. Состав пентландита зависит от типа парагенетической ассоциации. Наименее железистые    пентлзядитк   >', РеАі = 0,88 - . 3,97) сосуществуют с моноклинным пирротином а поздних габброноритах. Пентландит, имеющий диапазон изменения железистости от 3,35 до 1,06, сосуществует с гексагональным пирротином (47,0 - 48,3 ат..4 FejB рудах плагисперидотитов. Для пентландита, ассоциирующего с троилитом з дунитах, характерны более узкие пределы железистости (1,12-1,19).

Содержание кобальта в минерале изменяется в зависимости от железистости. 'аинимальной концентрацией обладают пентлаядиты из дунитоз (1,33 - 1,59  О. Увеличение кобальтоносности в пент-ландите отмечается по направлению от вкрапленных руд з плагио-перидотитах (2,35 - 4,45 %) к зкралленным з габброноритах (3,21 - 6,69 #). Кроме того, з оруденелых габброноритах был обнаружен пентландит с содержанием кобальта 24,76 - 32,00- "4, что позволяет отнести его к высококобальтовой разновидности, известной под названием "кобальт-пентландит", 3 йоко-Довырен-ском массиве он обычно ассоциирует с кобальтовым макинааитом.

-'инералы группы халькопирита. Халькопирит присутствует зо зсех типах руд и, наряду с пирротином и пентландитом, принадлежит к главным рудообразующим минералам. 3 рудах ультрабазитов лироко распространен парагенезис с кубанитом.

Наиболее часто представлен неправильной с&ормы выделениями, а также разаизазтся з промежутках между зернами пирротина и пентландита. 3 массивных рудах тяготеет к обломкам змещающих пород. 3 ассоциации с кубанитом и пентландитом гоуппирз/ется з полосы и удлиненные линзы.

3 габброноритах и прожилковых рудах наблюдаются крупные агрегаты зерен , развивающиеся по периферии выделений пирротина.

Химический состав халькопирита довольно постоянный. 3 ОТ-

ІЇ

лнчие от ультрабазйтоЕ в габброноритах присутствует халькопирит с соотношением  £Ме/3>1. •

Кубанит широке распростоачек з -■;	связанных с ультра-

базитамк, а в оруденелых габброидах отсутствует. Характерен его парагенезис с троилитом, халькопиритом и пентлачдитом. В агрегатах сульфидов он присутствует в двух морфологических разновидностях: зерна неправильной формы к пластинчатые выделения в халькопирите.

изучение состава кубанита не выявило отличий от стехио -метрии по содержанию основных компонентов.

Магнетит развит преимущественно в рудах шгагиоперидоти -тов. Ранний магнетит присутствует в виде йзометричннх зерен среди сульфидов и породообразующих минералов, лозяний ма: тит возникает в процессе замещения первичных силикатов вто -оичными и преобразования сидеронитовой вкр ияенности. Магнетит I отличается от магнетита 2 незначительным повышением содержания »og 0 и пониженными значениями йаО,

Аромшпинелиды располагаются на стыке зерен рудных минера
лов с силикатами.  Энк представленн 5 виде зерен изометричной,
округлой и неправильной формы, на которые иногда нарастает
магнетит. По составу относятся к феррихромитам в їілагиопери-
дотитах. В последних обнаружено идиоморсгное зерне хромшпине-
лкда.* заключенного 8 сульфидный агрегат с зональностью,
ловленной наличием гомогенного ядре	" ге1] ~;

генной оболочки (чередование хромита и феррихромкта). Зональные хромшпинелияы описаны в някеленссных породах Печвнги (Не-радовский, 1933), что является титаморфным свойством этой группы минералов»

Пирит наиболее характерный минерал во вкрапленном к про-жилковом типа* руд в габброноритах. Здесь ок обычно замещает сульфиды главного рудного парагенезиса,, иногда образуя кол -ломорфные выделения.

Макинавит встречается часто в массивны::	пяагиопери-

дотитов и рудных бяастомилонитах, где развевается по пентлан-диту, реже кубаниту и халькопириту, ассоциируя тесно с позд -ним магнетитом. На юго-западном выклинивании массива з габ -броидах, вблизи их контакта с серпентйнкзированными платно -перидотитами в ассоциаций с кобальт-пентландитом был установлен макинавит о содержанием кобальта в: 3,3?   -., чте дает эсж

вание выделить кобальтовую разновидность минерала.

Кобальтин к никелин наиболее широко распространены и обычно встречаются совместно. Первый.замещает второй. Кобальтин

разует преимущественно мелкие идиоморфкые зерна. Состав ко -бальтииа (з sec<«>: Ш - "0,3В; Со - 16,59; Ре - 7,88;    Аа   -42,24?  S - 20,51. 3 никелине содержится (в вес»<):В2 - 41,64 ; Со - 1,13; Ре - 2,22; As   - 53,41;  s - 1,42. По сравнению   со стехиометрией кобальтин отличается высокой концентрацией ни -келя, что сближает его с кобальтином руд Печенгского района.

Ререлоггёит   менее распространен, чем кобальтин и никелин. Присутствует в зиле зерен изометричной или округлой формы   е пирротине, которые иногда образуют цепочки вокруг последнего. Состав гередорфйта (в вес.л): m - 15,52; Со - 12,34;    Fe   -

71; Ає    - 49,43; S - 17,55. 3 сравнении со стехиометрией характеризуется высоким содержанием кобальта.

Ассоциация сулъвоарсенкдоз развита в габброноритах. и образование ее связано, по-видимому, с поздними гидротермальными растворами. МЛ, Годлевский (1967) считает, что такой парагенезис может возникнуть на месторождениях медно-никелевых руд при повышенном потенциале кислорода и темпепатуре ^ 400°С.

Сперрилит CPtAsJiria возможное присутствие этого минерала в

.'■■■ щявх. рудвх Иоко-Довыреяского массива впервые указывал Н.Н. Шишкин (1967). Яашг (Трунева, Качаровская, I9S5) быя выделен яз массизнвк  сут ультрабазитоз и габброноритоБ с.перри-лит и идентифицирован рентгеноспектральним методом.

Глаза 3. ТИТЛ Р37 .	'.':.'. И ШУ?АГЕНЕЗйС0В В ОГОПЕССЕ

ИХ ОЗРАЗОВяНИЛ*

Характеристик;:, морфогенетических типов руд Иоко-Довырен -скоро массива вакв в табл. I.

I. Вкрапленные руды в плзгяоперицотятах являются наиболее распространенным типом руд. По количеству рудного компонента руды делятся на:  а) бедновкрапленные (до 10*) и б) гуетовкрап-ленные (до 30'*). Эсобенность внутреннего строения зон вкрав -ленного оруденеыия состоит з чередовании участков, несущих ■:clk:-:^- вкрапленность и почти лишенных ее, 3 плагиоперидо-тктах разбитв вкрапленность двух типов: наиболее широко пас-проотрзнена мэлквл (от 0,02 до 3 мм) и относительно крупная (от 2-3 в: 20-25 мм) гнездовая.

Для описываемых руд характерно низкое содержание пентлан-дита, по сравнению с массивными рудами и рудными бластомило -яитами з ультрабазитах, а такаю наличие структур распада твер-,дых растворов, таких как магнетит-ильменит, пирротин-пентлан-дит, сфалерит-халькопирит, халькопирит-кубанит. Типичная особенность сингенетической вкрапленности в плагиоперидотитах заключается в интенсивной замелений пирротина и реже пентланди-та , а также хазп>коиирита "вторичным магнетитом.

2.	Массивные ттттта по стзавнению с другими типами представ-
ляют наибольший интерес. Наиболее богатые руды развиты на се
веро-восточном окончании массива. Для руд характерны тесные
срастания рудообразующих сульфидов с вторичными силикатными
минералами вмещающих их пород.

Наиболее распространены руды с брекчиевидной текстурой, обусловленной наличием обломков пород в сульфидном цементе. Количество обломков колеблется от 5 до 50 %.  Они имеют раз -личные формы и размеры. Обломки представлены преимущественно плагиоперидотитами, пироксенитами, реже роговиками и песчаниками. Минеральный состав аналогичен вышеописанным рудам. Однако, содержание пентландита и ильменита заметно возрастает, 3 отличие от последних , более широко развит процесс виолари-тизации пентландита и замещение ильменита анатазом.

--Для.рудных бластомилонитов характерны брекчиевидная, полосчатая, линзовидно-полосчатая текстуры. В пирротине видны следы деформации - агрегаты зерен минерала обычно вытянуты, изогнуты, обтекают обломки вмещающих пород. Для пирротина характерны двойники. Реликты кеперекристаллизованного пирротина встречаются редко вблизи обломков серпентинитов.

В отличие от аналогичного типа руд Печенги, описанные руды не подвергались пиритизации.

3.	Вкрапленные руды в габбтхэноритах и габбронорит-диаба-
зах представлены мелкими и крупными выделениями, а также гнез
дами сульфидов, которые распределены в породе крайне^неравно
мерно (от 0 до 30 % сульфидов).  Выделения сульфидов неправиль
ной -формы с иззилистыми границами. Размеры их изменяются от
0,1 до 0,7 мм, иногда достигая 1-2 см. Местами встречаются
шлиры массивных руд. Руды сложены крупнокристаллическим пир
ротином. К числу второстепенных относятся пентландит, халько
пирит, ильменит и магнетит. Среди редких - пирит, кобальтин
никелин, гередорфит, ссбалерит и .другие. 	 ~"—

15

Характерней особенностью руд, в отличий от других типов, является широкое развитие ильменита* незначительное количес пентландита, отсутствие троилита, макинавита и структур par да твердых растворов, а также наличие минерализации, представленной сульФоарсенидаш никеля и кобальта.

-.... Ооожилкозые руды л широко развиты в северо-восточной части плутона. Они представлены кварц-карбонатными прожилками с гнездами сульфидов, пересекающими габбро-диабазк, роговики подошвы и плагиоперидотиты. Сульфиды представлены главным образом пирротином с примесью сфалерита, галенита, халькопирита и пирита.

Пассивные руды отличаются наибольшими концентрациями келя, кобальта и меди* Главным носителем никеля и кобальта них является пентландит, а также виоларит, часто замещающий последний. Кроме тетрагонального халькопирита в массивных рудах ультрабазитов присутствует кубанит. Наличие этих минера -лов служит показателем повышенного содержание меди по сравнению с другими типами руд.

По содержанию кобальта вкрапленные руды в габброидах не отличаются от вкрапленных руд в шіагиоперидотитах. Это объясняет ся тем, что в первом типе широким развитием пользуются сульфо-арсениды, в которых кобальт присутствует не только в качестве глазного компонента, но и в качестве примеси (до 12/0.

Таблица 2. Соотношение основных компонентов з рудах различных типов.

"г?--.

Типы руд

| I. | Вкрапленные в шіагиоперидотитах | 9,8 | I | л л • т |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | йассивкые | 15,4 | 1 | - т . т |
| 3. | Вкоапленяые в габбооноритах | 5,5 | 1 |  |
| 4. | арожилковые | 0,5 | Ї | 0,7 : І |

Как видно из табл. 2 никель-кобальтовое и никель-медное от кошения закономерно уменьшаются з направлении от вкрапленных руд в плагиоперидотитах к сульфидной вкрапленности в габброи -

и ггрожилковым рудам, что свидетельствует об относитель-обогащении последних кобальтом и медью.

Сопоставление медно-никелевых руд йоко-Довыренского массива с рудами других месторождений показывает резкое разли -чиє по соотношению глазных компонентов. Они характеризуются' повышенной кобальтоносностьюи пониженной меденосностью.

Глазные ааоагенез исы сулъ--гидов, Основная закономерность размещения различных парагенезисов на месторождении выражена з том., что низкосернистые ассоциации характерны для зысокотем-з ультрабазитах, а то время как более сернис -

рая локализуется з габброидах & РйР^хотемпетзатушнх прожил -

..	-

sax кварц-карбонатного состава*

йизкосернистый парагенезис характеризуется максимальными значениями соотношения EMe/s з каждой группе минералов и железистым составом ?Ьаз. Основу ассоциации составляет гексагональный пирротин, его срастания с троилитом, тетрагональ -ный халькопирін?, а также кубанит. Эта ассоциация развита з Р2^дах ультрабазитов. 3 них присутствуют макинавит я вторич -■ ный магнетит. Содержание железа в гексагональном пирротине колеблется от 47,0 до. 48,3.ат.^. Отношение M/Fe в пентланди-те составляет 0,96 - 1,19.

Зысокосзрнистый парагенезис зключает минералы с низкими соотношениями ZMe/s  „ 3 состав этой ассоциации входит гек -сагональный пирротин, его срастания с моноклинным. Різ медных минералов присутствует тетрагональный халькопирит. Соотношение згі/?ев сосуществующем с этими минералами пектланди-те составляет 0,38 - 0,97. Этот парагенезис встречается   з габброноритах. 3 прожилковых рудах отсутствует пентландит и, кроме основной ассоциации, они содержат сфалерит, галенит и пирит.

Глава   4. О ГЕНЕЗИСЕ МЕДНО-НЖЕЯЕ30Г0 0РУДЕНЕНЙЯ.

Рассмотрены современные ззгляды на источники рудного зе-лестза медно-никелэвых месторождений.'способы рудоотложения

лоржинский, 1973; Золотухин, 1964; 1966; Генкин и др., 1981: Годлевский, 1963; Грииенко, 1966), а также представления   о условиях образования сульфидного оруденения з :!око-Лозырек -ском плутоне (Гурулев, 1965; 1983; Грудинин, ГЭ65).

Анализ как ранее опубликованных, так и собственных данных автора по изотопному составу серы-сульфидов этого плутона по-

16

называют, что при формировании вкрапленного и массивного ти-гов руд в ультраосновных породах сера имела ювенильный источ -ник (6"34s= + 0,52°/оо). Незначительное заимствование облегченной серы из вмещающих пород можно предполагать только при образовании сульфидов, приуроченных к габброноритам.

Отделение сульфидной жидкости от пикритоидного расплава, родоначального для преобладающей части пород йоко-Довкренско-го плутона, вероятно, происходило в надликзидусной области , при температуре около П00°С (Куллеруд, 1969). Об этом сви -детельствует наличие "сульсЕидных капель" в субликвидусном оливине и преимущественная приуроченность сульфидного оруденения к недифференцированному базальному слою плагиоперидотитов, отвечающему по составу исходной пикритоидной магме. Процессу разделения сульфидной и силикатной жидкостей способствовало обогащение ультраосновного расплава щелочами, Si02 и rL>0 за счет их заимствования из пород рамы. На это указывает прямая корреляция интенсивности сульфидной вкрапленности в плагиопе-ридотитах подошвенного, горизонта и количества в них позднемаг-матического флогопита.

Сопоставление составов моносульфидов железа в рудах, связанных с плагиоперидотитами и более поздними габброноритами, показывает, что в процессе рудообразования в сульфидном расплаве постепенно падала концентрация никеля и росла активность s 9« Продуктами твердофазных превращений 'лзз в субсолидусной области является наиболее низкосернистый (Me/s =1) троилит в ассоциации с пентландитом и халькопиритом (Т = 863 - 6Ю°С; Годлевский, Лихачев, 1981). В удьтрабазитах наиболее распространенная фаза моно.сульфида железа .- гексагональная, а в габ-броноритах и прожилковых рудах уже появляются ее срастания с моноклинной. Зависимость состава оруденения от состава вмещающих интрузивных пород в данном случае убедительно доказывает магматическое происхождение сульфидных руд и, в частности, магматический источник никеля, которым более богаты плагиопери -дотиты по сравнению с габброноритами.

Сульфидные руды Ионо-Довыренского плутона подвергались значительным изменениям на постмагматическом этапе формирования интрузива и в результате наложенного более позднего- метаморфизма. Автометаморфические изменения выразились в замещении пир—

18

ротина магнетитом,  пентландита зиоларитом и макинавитом. К этому же этапу, по-видимому, относится переотложение сульфидов, наблюдаемое в виде прожилков, мелкозернистых граноблас-тических агрегатоз з первичных магматических минералах. При региональном метаморфизме происходил катаклаз и перекристаллизация сульфидов , которые наиболее отчетливо проявились в массивном типе руд з плагиоперидбтитах. 3 этими преобразованиями связана такая текстурная разновидность этих руд,  как рудные бластомилониты.

Основные защищаемые положения.

- Заявлена зависимость состава оруденения от состава вмещающих пород, указывающая на тесную генетическую связь петрс- и рудсобразующих процессов. Различие состава тзуд    з гшагиоперидотитах и в более поздних габброноритах доказывает, что формировшие руд з массиве связано с эволюцией двух са -состоятельных рудно-магматических систем.

- Приуроченность подавляющей части сульфидов к недифференцированному гтриподошзенному горизонту плагиопеоидотитов и отсутствие его з расслоенной части массива свидетельствует о том,. что разделение рудного и силикатного расплавов ггооизош-ло до начала фракционирования ультраоснозной магмы з камере. Это дает основание считать, что богатые медно-никелевые руды могут быть обнаружены з неди^ереншрозанных телах плагио-перидститоэ за пределами Йоко-Довыренского массива.

- Изотопные исследования сульфидов позволили установить, что медно-никелевые руды з плагиоперидотитах (как сингенетические так и эпигенетические) сформировались при ювенильном источнике рудного вещества, а приуроченные к габброидам имеют также ювенильный источник, но образовались при заимствовании некоторого количества компонентов из вмещающей толши.

- Повышенная кобальтоносность,  являющаяся отличительной особенностью сульфидных медчо-никелевых руд Байкальского рудопроявления, связана с высокими содержаниями кобальта з пентландитэ, макинавите и гередор&ите,  а также присутствием самостоятельных минералов кобальта (кобальтина). По дане-ралого-геохимическим данным дозыренские руды близки рудам Печенги, что свидетельствует о их принадлежности к перепек -тизному промышленному типу.

то